## Slide 1
2016 PHM CMP DATA CHALLENGE
CMP MRR(Material Removal Rate, 연마 제거율)
예측 모델 개발 및 목표 Sensor 조건 도출
Stage–Chamber별 MRR 목표·영향 Sensor·예측 성능을 분리 평가
2026.08.10
Notes: [Sources]
- PHM Society, 2016 PHM Data Challenge Call for Participation (PHM16DataChallengeCFP.pdf)
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 2
분석 목표
Target MRR 설정 → 예측 모델 비교 → Sensor 조건 후보 도출
02
01
Target MRR 설정
Stage–Chamber별 과거 MRR 중앙값을 분석 목표로 사용
02
MRR 예측 모델 개발
동일 공정 조건 안에서 여러 회귀모델의 오차와 설명력을 비교
03
Sensor 조건 후보 도출
목표 MRR 구간에서 실제 관측된 Sensor 분포를 후보 범위로 제시
분석 원칙
Stage와 Chamber가 다른 데이터를 섞지 않고, 각 조건 안에서 Sensor–MRR 관계를 검증합니다. 관측 범위는 최적 Setpoint가 아니며 DOE 확인이 필요합니다.
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- PHM Society, 2016 PHM Data Challenge Call for Participation (PHM16DataChallengeCFP.pdf)
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 3
목차
데이터 처리부터 적용 한계까지 7개 항목으로 구성
03
1. 데이터 전처리
01
2. Target MRR 설정
02
3. Sensor 영향 분석
03
4. 예측모델 비교
04
5. 최종 예측 성능
05
6. 목표 Sensor 조건
06
7. 결론 및 적용 한계
07
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 4
1. 데이터 전처리
동일 Wafer와 Stage의 시계열 Sensor 값을 한 행으로 요약
04
원본 데이터
식별 정보: WAFER_ID, STAGE, CHAMBER
공정 Sensor: 압력, Slurry 유량, 회전수
사용량: Pad·Dresser 누적 사용량
정답값: AVG_REMOVAL_RATE(MRR)
처리 방법
같은 WAFER_ID와 STAGE의 연속 측정값을 통합
Sensor별 평균·표준편차·최댓값−최솟값 계산
결측값 0건: 별도 대체 없이 원자료 유지
수치형 MRR 예측이므로 회귀모델 적용
왜 평균만 사용하지 않는가
평균은 공정의 대표 수준, 표준편차와 최댓값−최솟값은 공정 중 흔들림을 나타냅니다. 따라서 Sensor 수준과 변동을 함께 모델 입력값으로 사용했습니다.
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- PHM Society, 2016 PHM Data Challenge Call for Participation (PHM16DataChallengeCFP.pdf)
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 5
1-1. 분석 대상 선정
표본이 충분한 3개 조건만 본 분석에 포함
05
공정 조건
표본 수
본 분석
판단
Stage B–Chamber 4
810
포함
조건별 모델·Target·Sensor 분석
Stage A–Chamber 4
795
포함
조건별 모델·Target·Sensor 분석
Stage A–Chamber 1
363
포함
조건별 모델·Target·Sensor 분석
기타 Stage–Chamber
9
제외
표본 부족: 일반화 가능한 비교가 어려움
추가 검토
MRR 4건은 전체 분포에서 매우 멀리 떨어져 통계적 검토 대상으로 분리했습니다. 측정 오류로 확정할 근거는 없으므로 원자료에서는 삭제하지 않았으며, 본 모델 비교에서만 민감도 확인을 위해 제외했습니다.
표본 부족 조건 9개는 본 분석에서 제외; MRR 검토 후보 4개는 오류 확정이 아님
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 6
2. Target MRR 설정
조건별 과거 중앙값을 분석용 Target으로 적용
06
조건별 MRR 분포
A–Ch1
후보 4
A–Ch4
후보 20
B–Ch4
48
167
Stage A–Chamber 1
151.07 (Q1–Q3 148.56–153.64)
Stage A–Chamber 4
74.12 (Q1–Q3 69.69–77.73)
Stage B–Chamber 4
81.51 (Q1–Q3 73.38–86.75)
Box Plot 판독 기준
상자: Q1–Q3 / 선: 중앙값
수염: 1.5×IQR 안의 최솟값·최댓값
수염 밖 점: 이상치 후보
Target은 제품 Spec이 아닌 과거 데이터 기반 분석 기준
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 7
3. Sensor 영향 분석
Stage–Chamber를 고정한 뒤 Sensor와 MRR의 관계를 비교
07
독립변수(X)
압력·유량·회전수의 평균, 표준편차, 범위
종속변수(Y)
각 Wafer–Stage의 평균 MRR
검증 방법
순열중요도 + MRR 사분위별 Box Plot
순열중요성(Permutation Importance)
한 Sensor 값을 임의로 섞었을 때 예측 성능이 얼마나 악화되는지 측정합니다. 성능 감소가 클수록 모델이 해당 Sensor에 더 의존했다는 뜻입니다.
주의: 중요도는 인과관계가 아니며, 상관된 Sensor 사이에서는 중요도가 나뉠 수 있습니다.
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 8
3-1. Stage A–Chamber 1
HEAD_ROTATION의 영향이 가장 크지만 최종 R²가 낮아 해석에 주의
08
HEAD_ROTATION
Q1 낮음
후보 1
Q2
후보 4
Q3
후보 3
Q4 높음
후보 4
157
164
RETAINER_RING_PRESSURE
Q1 낮음
Q2
Q3
Q4 높음
후보 7
0
2093
CENTER_AIR_BAG_PRESSURE
Q1 낮음
후보 1
Q2
후보 6
Q3
Q4 높음
후보 12
0
93
MRR 그룹: Q1 낮음 → Q4 높음
압력 평균값에 0이 많이 포함되어 단순 평균 범위만으로 운전 조건을 정하기 어렵습니다. A–Ch1은 HEAD_ROTATION을 우선 검토하되 추가 데이터가 필요합니다.
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 9
3-2. Stage A–Chamber 4
공기압과 Slurry 유량이 MRR 차이를 설명하는 주요 변수
09
EDGE_AIR_BAG_PRESSURE
Q1 낮음
Q2
Q3
Q4 높음
15
49
SLURRY_FLOW_LINE_A
Q1 낮음
Q2
Q3
Q4 높음
2.1
8.2
SLURRY_FLOW_LINE_C
Q1 낮음
Q2
Q3
Q4 높음
136
397
MRR 그룹: Q1 낮음 → Q4 높음
Box Plot의 그룹 차이는 관측상 연관성을 보여주며, 최적 조건 확정 전 동일 조건 DOE가 필요합니다.
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 10
3-3. Stage B–Chamber 4
Slurry 유량과 압력 변수가 MRR 예측에 가장 크게 기여
10
SLURRY_FLOW_LINE_A
Q1 낮음
Q2
Q3
후보 19
Q4 높음
1.5
8.0
RETAINER_RING_PRESSURE
Q1 낮음
Q2
Q3
Q4 높음
310
2042
CENTER_AIR_BAG_PRESSURE
Q1 낮음
Q2
Q3
Q4 높음
8
77
MRR 그룹: Q1 낮음 → Q4 높음
Box Plot의 그룹 차이는 관측상 연관성을 보여주며, 최적 조건 확정 전 동일 조건 DOE가 필요합니다.
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 11
4. 예측모델 비교
RMSE는 낮을수록, R²는 1에 가까울수록 우수
11
Chart: 검증 RMSE
| Ridge | Random Forest | Extra Trees | HistGradientBoosting | XGBoost | CatBoost
A–Chamber 1 | 3.819 | 2.7734 | 2.8339 | 2.8078 | 3.0504 | 2.9665
A–Chamber 4 | 6.7539 | 2.9238 | 3.0287 | 2.9787 | 3.1881 | 3.4565
B–Chamber 4 | 5.3243 | 3.7853 | 3.551 | 3.4739 | 3.4717 | 3.5664
Chart: 검증 R²
| Ridge | Random Forest | Extra Trees | HistGradientBoosting | XGBoost | CatBoost
A–Chamber 1 | 0.11778 | 0.53471 | 0.51419 | 0.5231 | 0.43715 | 0.46769
A–Chamber 4 | 0.0087954 | 0.81424 | 0.80067 | 0.8072 | 0.77914 | 0.74039
B–Chamber 4 | 0.68809 | 0.84235 | 0.86126 | 0.86722 | 0.86739 | 0.86005
RMSE: 큰 오차에 더 큰 불이익을 주는 평균 예측오차 | MAE: 평균 절대오차 | R²: 실제 MRR 변동 중 모델이 설명한 비율
선정: A–Ch1 Random Forest / A–Ch4 Random Forest / B–Ch4 XGBoost
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 12
4-1. 하이퍼파라미터 결정
3-Fold 교차검증의 평균 RMSE가 가장 낮은 조합을 선택
12
교차검증 절차
학습 데이터를 3개 묶음으로 분할
2개 묶음으로 학습하고 1개 묶음으로 확인
확인 묶음을 바꿔 총 3회 반복
평균 RMSE가 가장 낮은 후보 조합 선택
공정 조건
선정 모델
선정 파라미터
Stage A–Chamber 1
Random Forest
트리 300 / 최대 깊이 10 / 사용 변수 90% / 말단 최소 표본 1
Stage A–Chamber 4
Random Forest
트리 300 / 최대 깊이 10 / 사용 변수 90% / 말단 최소 표본 1
Stage B–Chamber 4
XGBoost
트리 200 / 최대 깊이 4 / 학습률 0.1 / 행 표본 80%
해석 범위
계산 가능한 후보 조합 안에서 최적값을 선택했습니다. 모든 가능한 조합을 탐색한 전역 최적값은 아닙니다.
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 13
5. 최종 예측 성능
독립 시험 데이터에서 A–Ch4와 B–Ch4의 설명력이 높음
13
Chart: 예측 MRR
일치선 | 143.6605 | 163.7971
Stage A–Chamber 1
Random Forest · 시험 73개
RMSE 3.18 | MAE 2.54 | R² 0.301
Chart: 예측 MRR
일치선 | 54.5025 | 86.716
Stage A–Chamber 4
Random Forest · 시험 163개
RMSE 2.83 | MAE 2.13 | R² 0.805
Chart: 예측 MRR
일치선 | 58.3621 | 98.7765
Stage B–Chamber 4
XGBoost · 시험 186개
RMSE 3.54 | MAE 2.58 | R² 0.827
A–Ch1은 R² 0.301로 예측 설명력이 제한적이므로 추가 Sensor·Recipe 정보 확보 전 운전 판단에 직접 사용하지 않습니다.
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 14
6. 목표 Sensor 조건 후보
목표 MRR 중심 50%에서 관측된 Sensor 범위를 조건 후보로 제시
14
공정 조건
우선 Sensor
관측 Q1
중앙값
관측 Q3
Stage A–Chamber 1
HEAD_ROTATION
158.30
158.60
159.67
Stage A–Chamber 4
EDGE_AIR_BAG_PRESSURE
20.19
38.12
38.87
Stage A–Chamber 4
SLURRY_FLOW_LINE_A
3.65
5.10
5.59
Stage A–Chamber 4
SLURRY_FLOW_LINE_C
176.58
315.11
325.54
Stage B–Chamber 4
SLURRY_FLOW_LINE_A
4.25
5.29
5.59
Stage B–Chamber 4
RETAINER_RING_PRESSURE
1129.77
1561.73
1630.99
Stage B–Chamber 4
CENTER_AIR_BAG_PRESSURE
36.65
50.59
51.93
적용 전 확인
공개 데이터는 Sensor 단위와 Recipe 설정값을 공개하지 않습니다. 위 값은 목표 MRR 부근에서 관측된 운전 범위이며, 최적 Setpoint는 DOE로 확인해야 합니다.
분석값은 공개 CMP 데이터의 관측 결과이며 장비 Setpoint를 의미하지 않음
CMP MRR ANALYSIS
Notes: [Sources]
- PHM Society, 2016 PHM Data Challenge Call for Participation (PHM16DataChallengeCFP.pdf)
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision

## Slide 15
7. 결론 및 적용 한계
공정 조건별 Target·모델·Sensor 후보를
분리하여 평가해야 합니다.
Target MRR: A–Ch1 151.07 / A–Ch4 74.12 / B–Ch4 81.51
선정 모델: A–Ch1·A–Ch4 Random Forest / B–Ch4 XGBoost
A–Ch1은 최종 R² 0.301로 추가 데이터 없이 적용하기 어려움
Sensor 조건은 관측 후보이며 DOE·공정 Spec 확인 후 확정
한계: 단일 Machine, 비공개 Sensor 단위·Recipe, 관측자료 기반 분석으로 인과관계 확정 불가
CMP MRR ANALYSIS · 2026.08.10
Notes: [Sources]
- PHM Society, 2016 PHM Data Challenge Call for Participation (PHM16DataChallengeCFP.pdf)
- Local analysis outputs under outputs/cmp_mrr_analysis_20260809/revision